ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб < 2,2 МПа (22кгс/см2) Т ≤ 350 °С ПЕРЕХОДЫ ТОЧЕНЫЕ Конструкция и размеры | ОСТ 34-42-664-84 Вводится впервые |
| --- | --- |

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 24.04.1984 г. № 163 срок введения установлен с 20 сентября 1984 г. до 1 июня 1989 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходы точеные из углеродистой стали для трубопроводов атомных электростанций и соответствует требованиям «Правил АЭС».

2. Точеные переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются «Правила АЭС», а также на трубопроводах, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по ПК 1514-72.

Допускается применять точеные переходы на трубопроводах, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по РТМ-1С-81.

3. Конструкция и размеры точеных переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

* Размеры для справок

Размеры в мм

| Обозначение | Условные проходы Dу×Dу1 | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Размеры присоединяемых труб | D | D1 Пред. откл. по h14 | Dр | Dр1 | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
|  |  |  | Dн×S | Dн1×S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 15×10 | 4 (40) | 18×2 | 14×2 | 20 | 14 | 15 | +0,18 | 11 | +0,18 | 0,09 |  |
| 02 | 20×10 |  | 25×2 |  | 28 |  | 22 | +0,21 |  |  | 0,18 |  |
| 03 | 20×15 |  |  | 18×2 |  | 18 |  |  | 15 |  | 0,17 |  |
| 04 | 25×10 |  | 32×2 | 14×2 | 36 | 14 | 29 |  | 11 |  | 0,22 |  |
| 05 | 25×15 |  |  | 18×2 |  | 18 |  |  | 15 |  | 0,24 |  |
| 06 | 25×20 |  |  | 25×2 |  | 25 |  |  | 22 | +0,21 | 0,22 |  |
| 07 | 32×10 |  | 38×2 | 14×2 | 40 | 14 | 35 | +0,25 | 11 | +0,18 | 0,19 |  |
| 08 | 32×15 |  |  | 18×2 |  | 18 |  |  | 15 |  | 0,23 |  |
| 09 | 32×20 |  |  | 25×2 |  | 25 |  |  | 22 | +0,21 | 0,28 |  |
| 10 | 32×25 |  |  | 32×2 |  | 32 |  |  | 29 |  | 0,30 |  |

Пример условного обозначения точеного перехода с условными проходами Dу 32 мм и Dу1 15 мм на условное давление Ру 4 МПа:

Переход 32×15-4       08 ОСТ 34-42-664-84

4. Материал - Круг

5. Общие требования к подготовке кромок переходов под сборку с трубопроводом - по ОСТ 34-42-659-84.

6. Маркировать: товарный знак завода-изготовителя, условные проходы, условное давление и обозначение по настоящему стандарту.

7. Остальные технические требования - по ОСТ 34-42-660-84.