Тройники сварные ОСТ 36 24-77

Краткая техническая характеристика: Условное давление, PN (Ру), МПа до 2,5 Наружный диаметр, Dн, мм 325-1620 Температура, t°C Минус 30°С до плюс 300°С Материал Ст3сп, 20, 09Г2С Тройники сварные предназначаются для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и др. отраслей промышленности. Стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа. Пример условного обозначения равнопроходного тройника Dн=820 мм, S=16 мм из ст.ВСт3СП: Тройник ТС 820х16 ВСТ3СП ОСТ 36-24-77 Пример условного обозначения переходного тройника Dн=820 мм, dн=530 мм, S1=10 мм и S2=7 мм из ст.ВСт3СП: Тройник ТС 820х10-530х7 ВСт3СП ОСТ 36-24-77. Dу, мм Dн, мм S, мм dн, мм S1, мм L, мм H, мм Pу, МПа (кгс/см2) Масса,кг неагрессивных средне-агрессивных 500 530 7 325 6 400 400 1,6 (16) 1,0 (10) 78 10 2,5 (25) - 107 8 - 1,6 (16) 110 14 10 - 2,5 (25) 160 7 426 7 1,6 (16) 1,0 (10) 82 10 8 2,5 (25) 1,6 (16) 112 14 12 - 2,5 (25) 158 7 530 7 1,6 (16) 1,0 (10) 85 10 10 2,5 (25) 1,6 (16) 121 14 14 - 2,5 (25) 168 600 630 8 325 6 450 450 1,6 (16) 1,0 (10) 115 12 8 2,5 (25) 1,6 (16) 171 15 10 - 2,5 (25) 213 8 426 7 1,6 (16) 1,0 (10) 119 12 8 2,5 (25) 1,6 (16) 172 15 12 - 2,5 (25) 220 8 530 7 1,6 (16) 1,0 (10) 121 12 10 2,5 (25) 1,6 (16) 180 15 14 - 2,5 (25) 228 8 630 8 1,6 (16) 1,0 (10) 127 12 12 2,5 (25) 1,6 (16) 190 15 15 - 2,5 (25) 237 800 820 8 426 7 550 550 1,0 (10) 0,63 (6,3) 184 10 1,6 (16) 1,0 (10) 227 14 8 - 1,6 (16) 318 16 2,5 (25) - 364 20 12 - 2,5 (25) 445 8 530 7 1,0 (10) 0,63 (6,3) 186 10 1,6 (16) 1,0 (10) 228 14 10 - 1,6 (16) 318 16 2,5 (25) - 359 20 14 - 2,5 (25) 451 8 630 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 189 10 1,6 (16) 1,0 (10) 229 14 12 - 1,6 (16) 326 16 2,5 (25) - 368 20 15 - 2,5 (25) 458 8 820 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 199 10 10 1,6 (16) 1,0 (10) 249 14 14 - 1,6 (16) 347 16 16 2,5 (25) - 396 20 20 - 2,5 (25) 493 1000 1020 8 530 7 650 650 1,0 (10) 0,63 (6,3) 269 12 1,6 (16) 1,0 (10) 393 16 10 - 1,6 (16) 525 20 2,5 (25) - 647 8 630 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 273 12 1,6 (16) 1,0 (10) 397 16 12 - 1,6 (16) 531 20 2,5 (25) - 653 8 820 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 265 12 10 1,6 (16) 1,0 (10) 409 16 14 - 1,6 (16) 547 20 16 2,5 (25) - 674 8 1020 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 288 12 12 1,6 (16) 1,0 (10) 431 16 16 - 1,6 (16) 573 20 20 2,5 (25) - 715 1200 1220 10 820 8 750 750 1,0 (10) 0,63 (6,3) 461 16 10 1,6 (16) 1,0 (10) 722 18 14 - 1,6 (16) 824 10 1020 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 467 16 12 1,6 (16) 1,0 (10) 738 18 16 - 1,6 (16) 846 10 1220 10 1,0 (10) 0,63 (6,3) 491 16 16 1,6 (16) 1,0 (10) 783 18 18 - 1,6 (16) 879 1400 1420 12 820 8 850 850 1,0 (10) 0,63 (6,3) 716 18 10 1,6 (16) 1,0 (10) 1061 12 1020 8 1,0 (10) 0,63 (6,3) 726 18 12 1,6 (16) 1,0 (10) 1070 12 1220 10 1,0 (10) 0,63 (6,3) 738 18 16 1,6 (16) 1,0 (10) 1113 12 1420 12 1,0 (10) 0,63 (6,3) 769 18 18 1,6 (16) 1,0 (10) 1150